化学工程科学 282 (2023) 119219

目录列表可在ScienceDirect上获取化学工程科学

期刊主页：www.elsevier.com/locate/ces

| # 生物制氢与CO2同步捕集膜工艺设计：可行性与技术经济评估 |  | 奇ck foru日期. |
| --- | --- | --- |
| 徐文奇a 、阿恩·林德布拉滕a 、萨拉瓦南·贾纳基拉姆b 、卢卡·安萨洛尼b 、雷林峰c ，* 邓丽媛a ， a 挪威科技大学化学工程系（NTNU），特隆赫姆NO-7491 ，挪威b 挪威奥斯陆SINTEF 工业可持续能源技术部，邮编0373 c 中国华东理工大学化学工程学院化学工程国家重点实验室，中国上海市梅龙路130号，邮编200237 |  |  |
| A R T I C L E I N F O | A B S T R A C T |  |
| 关键词：膜工艺 暗发酵生物氢氢纯化：CO2捕集技术经济评估 | 本研究设计并优化了一种膜分离工艺，通过去除CO2来净化暗发酵生物氢。我们选择了一种基于PVAm的CO2选择性纳米复合膜，因其具有优异的CO2/H2分离性能及适用于该工艺的独特特性。为提供更精确的模拟依据，我们在分离条件下测试了膜性能，并研究了多种设计方案。最终确定采用两段式工艺并引入循环流作为最优设计，将H2纯化至99.5体积%且H2损失率<10%的单位成本仅为0. 156美元/标准立方米。同时通过引入第三阶段（采用相同膜或H2选择性膜）的替代设计，对生物氢纯化与同步CO2捕集的工艺经济可行性进行了研究。增加第三阶段膜可捕获并纯化不同纯度的CO2作为副产物，进一步降低H2损失率，从而带来额外经济效益。 |  |

## 1.   引言

能源生产过程中的碳排放及随之导致的大气CO2浓度上升，被认为是气候变化和环境退化（如全球变暖和海平面上升） 的直接元凶（Cartwr- ight ，2021） 。 由于CO2排放的主要来源是使用化石燃料发电（Nor- ahim等人，2018），全球能源结构可转向非碳基燃料以减少CO2排放。氢作为清洁能源载体和能量载体， 已被应用于多种场景，被视为传统化石燃料的有前景替代品。 目前最常见的氢气生产方式是通过天然气基的集成气化联合循环（IGCC）工艺，在高温高压下进行耗能分离步骤。近年来，尽管规模通常远小于 IGCC ，但通过暗发酵将生物质转化为生物氢的可再生可持续工艺正受到越来越多关注（Nanda 等人，2015； Yo- unas 等人，2022） 。生物质转化可提供高能量含量的生物燃料。暗发酵

该工艺在较低温度和压力下运行，且易于操作，能耗较低（Nanda等， 2015；Sar-angi和Nanda ，2020；Younas等，2022）。

来自IGCC 和暗发酵的H2生产流中含有大量CO2且被水饱和（Lee 等人，2011） 。从水饱和的CO2/H2混合物中提纯H2具有挑战性。传统H2提纯技术（如变压吸附PSA 、低温工艺和吸收法）大多能耗高（Berna- rdo 等人，2020； Li 等人，2015），且H2提纯的单位成本较高，尤其在考虑小型装置时。此外，水的存在会降低上述H2提纯工艺的分离效率；因此，在使用这些技术时，必须将水作为分离前的必要预处理步骤去除。

本研究采用膜技术对暗发酵产生的生物氢进行CO2和H2分离纯化。尽管膜分离是氢气纯化领域新兴技术，但其占地面积小、运行及资本成本低、化学添加剂少、工艺灵活性强等特点，展现出巨大应用潜力。

*  通讯作者

电子邮箱：liyuan.deng@ntnu.no（L. Deng）。

https://doi.org/10.1016/j.ces.2023.119219

2023年7月9日收到；2023年8月20日收到修订版；2023年8月23日接受

2023年9月3日在线发布

0009-2509/© 2023 作者（们）。由Elsevier Ltd. 出版。本文为CC BY许可下的开放获取文章（http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/）。

W. 徐等                                                                                                             化学工程科学282 (2023) 119219

以及高能效 ， 尤其适用于中小型工厂（Czyperek 等人，2010；Han 和Ho，2020；Huang等人，2022） 。用于CO2/H2分离的膜可分为两类：H 2选择性膜和CO2选择性膜。H2选择性膜允许H2通过膜并在低压下于渗透侧进行纯化，例如钯膜（Atsonios等人，2014；Sazali等人，2020）、聚合物膜（Han 和Ho，2021b；Huang 等人 ，2022） 以及碳膜（Dai 等人 ，2023；Salleh 和Ismail，2015） 。Franz 等 人 通 过 工 艺 模 拟 评 估 了IGCC工厂中分别采用H2选择性膜和CO2选择性膜的H2纯化工艺。他们发现， 由于选择性限制，使用CO2选择性膜的单级工艺无法达到>85%的分离 效 率 。 要达 到 生产规格 ， 需要两 到三个 阶段（Franz 和 Scherer， 2010） 。Lei等人报道了一种使用H2选择性碳膜从 IGCC 工厂中分离CO2和H2的工艺（Lei 等人，2021） 。随后，He等人研究了同一H2选择性碳膜在暗发酵生物氢生产中的应用（He 等人，2021）。

由 于 H2  的 分 子 尺 寸 （2.9  A） 显 著 小 于 CO2（3.3  A）（Pal  和Agarwal ，2021），迄今为止，大多数用于CO2/H2分离的膜都是H2选择性膜；文献中仅报道了少数CO2选择性膜。用于H2纯化的CO2选择性膜通常基于高CO2溶解度选择性材料，但由于H2几乎是体积最小的气体（Han 和 Ho ，2021b）， 其中大多数仍表现出中等的CO2/H2 分离性能。一些富含醚氧的聚合物膜被报道具有优异的CO2/H2选择性，但需要极低的分离温度，即-20 ◦ C（Lin 等人，2006），这意味着需要非常耗能的预冷步骤才能达到最佳分离条件。另一方面，Ho及其同事报道了遵循促进传输机制的CO2选择性膜，其具有卓越的CO2/H2分离性能，尤其在高温条件下（>100 ◦ C）（Yang 等人，2020；Zhao 和 Ho ，2012） 。促进传输膜的膜基质中含有CO2亲和载体，这些载体可逆地与CO2反应，

通常在水存在下进行（H¨agg                           拉菲克等人，与邓，2015

年；        al 2016；Rivero等人，2023） 。水合反应实现了对尺寸差

异的逆向选择性，使得CO2能通过膜传输，而H2保留在截留侧并富集。此类膜的工艺设计与技术经济可行性已针对 IGCC 工艺合成气中H2的纯化进行了研究（Chen等人，2021； Han 和 Ho ，2021a），但尚未考虑用于暗发酵流体的生物氢纯化，其中工艺规模较小且分离条件适中（Lee等人，2011）。

在我们先前的研究中，开发了一种基于聚乙烯胺（PVAm）的促进传输膜 ，其与聚乙烯醇（PVA） 接枝氧化石墨烯（GO） 结合（PVAm/ (PVA-GO)）（Xu 等人 ，2023） 。该膜在25 ◦ C 、1.7巴压力下 ，对CO <sub>2</sub>/H<sub>2</sub>的选择性为22 ，CO<sub>2</sub>渗透率为61.6 Barrer（10 vol%CO<sub>2</sub>在H<sub>2</sub> 中，含饱和水） 。其性能超越了CO<sub>2/H<sub>2</sub>上限（Lin等人，2006），在类似测试条件下是表现最佳的CO<sub>2</sub>选择性CO<sub>2/H<sub>2</ sub>分离膜之一 ， 除部分报道的高温研究外（Ansaloni 等人，2015； Tong和 Ho ，2017； Yang 等人 ，2020； Zhao 等人 ，2014； Zhao 和Ho ，2012），显示出在温和分离条件下净化发酵生物氢的巨大潜力。值得一提的是，水蒸气有利于促进传输膜（如本研究讨论的膜）的性能。

本研究旨在设计并优化一种高效利用CO2选择性膜（即PVAm/(PVA- GO)膜）进行生物制氢的工艺流程，并对该工艺进行技术经济可行性研究 。 由于 IGCC 和暗发酵产生的H2气流均处于水饱和状态，且PVAm/ (PVA-GO)膜在水溶胀状态下性能更优，因此无需预处理。

对于CO2选择性膜而言，需要通过处理去除水蒸气以简化工艺流程。因此，应用促进传输膜预计更具优势。此外，采用CO2选择性膜工艺可使纯化后的生物氢保留在膜的高压侧，这对后续氢气的利用具有积极意义。然而据作者所知， 目前关于利用CO2选择性膜进行发酵生物氢纯化的研究报道仍较为有限。

在本研究中，通过模拟研究设计并评估了膜分离工艺。为更准确地探究工艺过程，系统测试了PVAm/PVA-GO膜在给定条件下的性能数据。测试采用完全湿润的CO2/H2混合气体，其组成分别为H2中10 vol%CO2和H2中40 vol%CO2 ，温度范围为25 ◦ C至75 ◦ C ，分别对应预期的一级和二级进料条件以及暗发酵条件。随后基于给定条件下的性能数据，使用集成于Aspen HYSYS 的ChemBrane（用户定制膜模块求解器）对膜分离工艺进行设计与模拟。通过研究单级和两级膜工艺以验证工艺潜力。该工艺模拟以99.5%纯度的H2作为纯燃料为目标，同时实现<10%的H2损失，通过采用带循环的两级PVAm/(PVA-GO)膜工艺，实现了低成本的生物氢生产。基于研究结果，我们还引入了第三级膜单元来净化富集的CO2 ，以实现同步CO2捕集；本案例中对以CO2纯度为目标产物纯度进行了灵敏度分析。对工艺进行了成本估算，包括与各膜级操作参数相关的运营支出（OPEX）和资本支出（CAPEX），这些参数进一步关联到膜面积和能耗（包括真空泵和压缩机） 。通过增加第三级膜单元，该工艺的最终产物包括损耗显著降低的高纯度H2以及作为副产物的高纯度CO2 ，从而实现了绿色H2净化与同步CO2捕集的低成本，为负碳排放提供了技术支撑。

## 2.   实验性

### 2.1.   膜制备

PVAm/PVA-GO纳米复合膜的制备方法详见（Xu 等人，2023）所述流程。为方便读者理解，此处简要说明如下：将3.0 wt%的PVAm水溶液从Lupamin® 9095（德国巴斯夫公司） 中纯化并稀释 。将氧化石墨烯（GO ，<100目，挪威LayerOne公司）溶解于去离子水中，并加入氢氧化钠（Janakiram 等人，2020）将pH调节至10 ，制得1 mg/mL的水悬浮液。对GO溶液进行超声处理以确保剥离和充分分散。将聚乙烯醇（PVA ，分子量：85,000-124,000 ，水解度87-89% ，挪威Sigma-Aldrich公司） 溶解于去离子水中，并在60 ◦ C下搅拌，将相应量的分散GO溶液加入PVA溶液中 ，得到PVA-GO溶液 ，其中PVA和GO的浓度分别为0.034 wt%和0.046 wt% 。随后，使用浸涂机（KCV NIMA ，BiolinScientific ，芬兰）将CO2选择性纳米复合扁平膜涂覆于商用聚砜超滤膜（GR40PP ，20k MWCO ，AlfaLavalNordicAS）上作为膜基材。涂覆后的PVAm/PVA-GO膜在室温条件下干燥（约6小时），并在90 ◦ C下处理1小时。

### 2.2.   膜性能检测

制备的PVAm/(PVA-GO)膜使用两种成分的完全湿润混合气体进行测试，即10体积% CO2在H2中， 以及40

vol%CO2在H2中的渗透率，进料压力为1.7巴，温度从25 ◦ C到75 ◦ C变化。渗透测试装置为定制设备，如（Dai 等人，2019）所述。扫气为约1巴的氮气或氩气，采用两种不同设置以验证CO2/H2分离性能。通过预校准的气相色谱仪（GC ，490 Micro GC ，Agilent）测量扫气/渗透侧的CO2

和H2浓度。 ，1 GPU=0.001217 kPa•molhour•m2) 可根据等式(1)

得到：

π =N积 (1 −  y H 2 O)y i                                                                                      (1)l A(pi，feed − pi，perm)

其中Pi为CO2的渗透率，Nperm为使用气泡流量计测得的总渗透流量，yH2 O 为根据测得的相对湿度和蒸气压计算的渗透流中水的摩尔分数 (Φ =  , 其中 Φ 相对湿度，pH2 O为水蒸气分压，p*H2O为给定温度下水的饱和蒸汽压）根据测试条件，yi为渗透侧气体组分i的摩尔分数，A为有效膜面积，and pi 、feedand pi 、perm分别为进料侧和渗透侧气体组分i的分压。

## 3.   过程模拟方法

3.1.   过程描述

暗发酵产物流的主要组分是H2和CO2 ，含有少量CH4（作为杂质）及其他微量杂质，并且水饱和（Ghimire 等，2015） 。需注意的是，通过在暗发酵反应器中应用不同条件和/或不同微生物，可调节杂质浓度（Guo等，2010） 。因此，本研究仅考虑H2 、CO2和水这三种组分。根据微生物种类，任何暗发酵罐流出流体的温度范围为25 ◦ C至80 ◦ C（Lee等， 2011） 。典型暗发酵产物流的条件总结于表1（Lee 等，2011） 。为生产绿色H2作为高质量燃料，将生成的H2纯度设定为99.5体积% ，并将H2损失控制在10体积%以下（He 等，2021； Lei 等，2021）。

来自暗发酵的水饱和气流需要加压进行分离。随后，将加压后的气体冷却至给定的操作温度（从25 ◦ C降至75 ◦ C），并送入膜单元。如图1所示，设计了基于PVAm/(PVA-GO)膜的单级和两级CO2选择性促进传输膜系统。

如图1(a)所示，单级膜系统包含压缩机(K-1)用于将压力从1巴提升至1.7巴（1.7巴的压力值通过实验确定，如前所述并贯穿整个研究），热交换器(E-1)用于将压缩后的流体温度降至操作温度， 以及位于渗透侧的真空泵。图1(b)展示了两级工艺流程，其中第一级和第二级分别通过调节单元(ADJ)控制氢气损失和氢气纯度，该单元以膜面积作为可调变量，将氢气损失和氢气纯度设定为目标变量。

表1

暗发酵生物氢产物流条件

| 参数 |  | 生物反应器条件 | 仿真基础 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度，◦ C |  | 25 ~ 80 | 25, 35, 45, 55, 65, 75 |
| 压力，bar |  | 1 | 1 |
| 气体组成，体积百分比 | 二氧化碳 | 30-40 | 40 |
|  | H2 | 40-60 | 60 |
|  | 甲烷 | 0-5 | 0 |

该两段式膜分离工艺包含两片二氧化碳选择性膜、两台压缩机（K-1和K-2）、两台换热器（E-1和E-2）， 以及位于各膜单元渗透侧的两台真空泵。发酵罐产生的气体与循环气体混合后，通过压缩机（K-1）输送至分离压力。第一级膜（M-1）截留侧富集的H2 随后直接作为进料流送入第二级膜单元（M-2），进行最终生物氢纯化以制备纯化H2 。第二级膜单元的渗透流富含氢气，为避免氢气大量流失，将其循环回第一级。压缩机（K-2）则用于压缩循环气体，将其压力降至1.0巴并与进料气体混合。

本研究仅考虑不对称级联布局（即第一级进料的截留液进入第二级）的膜结构配置，而非对称级联（即渗透液直接进入第二级） ，主要基于以下两点考量：(1)该膜具有CO2选择性且基于易化传输原理，若将富含CO2 的渗透液直接注入第二级，会导致易化传输膜的载体饱和，从而降低其最佳性能；(2)若将第一级的渗透液（处于真空状态）直接送入第二级，则需额外进行压缩处理，这不仅会增加设备投资成本，还会导致能耗上升。

3.2.   仿真基础和一般假设

表2展示了基于暗发酵出口流体条件（如进料气体流量与温度）及实验数据（进料侧与渗透侧压力）的工艺模拟依据。

由于温度在促进传输机制中起着关键作用，研究人员在暗发酵条件预期范围内的不同温度下对所选膜进行了实验评估， 以提供更精确的模拟基础。通过与用户自定义模块ChemBrane（Deng和Hägg，2010）对接的Aspen HYSYS 对设计流程进行模拟。根据（Chu 等人，2019） 的报道，基于ChemBrane的模拟结果与实验数据表现出极佳的一致性。本研究采用Aspen HYSYS 中的Peng-Robinson物性包 。ChemBrane中考虑了交叉流、 同向流和逆向流三种流动模式：交叉流常见于螺旋缠绕模块，而逆向流则多用于中空纤维。

为简化模拟，作出以下假设：

- 膜组件采用中空纤维结构，采用逆流方式。

- 各压缩机级的压缩比均不得超过3.0

- 所有膜单元的渗透侧均采用真空泵，该真空泵被模拟为绝热压缩机组。

- 所有压缩机均按绝热效率0.75进行建模。

- 本研究未包含热交换器成本。

作为使用ChemBrane与Aspen HYSYS ®接口的模拟示例，设计的第二阶段工艺配置流程图如图2所示。第一级加湿器用于模拟水饱和进料流，第二级加湿器用于将相对湿度提升至CO2/H2气体分离的最佳条件。本研究未包含第二级加湿器的成本。

### 3.3.   成本模型

为优化工艺设计以降低资本与运营成本，我们进行了初步经济评估。由于真空泵、压缩机和膜分离单元在系统总成本中占比最高，因此仅对这些核心设备及膜分离单元的资本成本进行估算。资本成本依据2021年《化工厂成本指数》 （CEPCI ）确定，该指数数值为708 ， 同时参考了2017年Capcost软件数据。

图1.生物制氢纯化系统流程示意图：a) 单级膜系统；b) 双级膜系统。

表2

生物氢净化工艺的模拟参数。

| 原料气流量（干基），m 3（标准状态）/h | 3000 |
| --- | --- |
| 温度，◦ C | 25 ~ 75 |
| 进料压力，bar | 1.7 |
| 渗透压，毫巴 | 400 |

基于Turton 等人（2008年）的研究成果，本研究采用该方法进行资本成本估算。具体应用中选用碳钢材质的回转压缩机（功率范围18千瓦至900千瓦） 。需要特别说明的是，在低温环境下且氢气纯度较高时，设备与管道选材需考虑氢脆风险。但为简化资本成本计算流程，本研究未纳入氢脆因素考量。

旋转压缩机的购买成本C0p通过等式(2)估算，log10 C0p=K1 + K2 log10

(Q) +K3 [log10(Q)]2              (2)

其中Q表示压缩机的功耗，K1 、K2和K3分别为用于成本估算的回转压缩机常数，分别为5.0355（K1）、-1.8002（K2）和0.8525（K3）（Turton等，2008） 。裸模块成本CBM是基于回转压缩机的采购成本和裸模块系数FBM计算得出的，如等式(3)所示（Turton 等，2008）。

CBM  = C0pFBM                                                                                                                                          (3)

总模块成本CTM 由裸模块成本估算得出，基层成本CGR可通过总模块成本进一步评估，如公式(4)和(5)所示。

其中n为设备数量，C0BM 、i为裸模块成本

图2.Aspen HYSYS ®第二阶段膜工艺流程图。

基础条件。对于膜组件，PVAm/(PVA-GO)膜的预估价格为50美元/平方米，包括膜和组件的材料成本以及安装成本。整个系统的年度资本相关成本（CRC）可评估为CGR的20%和膜组件成本CM 的28% 。为简化成本估算，仅将电力和人工成本视为运营支出（OPEX），其中电力成本为0.05美元/千瓦时，人工成本为17美元/小时，这是全球平均标准（He等， 2021； Lei 等，2021），总运营时间为每年7500小时。H2纯化的具体成本（$/Nm3 H2产量）可通过等式(6)计算。

H2specificcost =      CRC + OPEX                                                            (6)

annualH2 生产率

本研究中，膜组件、设备及项目的预期使用寿命分别设定为5年、20年和20年。

## 4.   结果与讨论

### 4.1.   气体分离性能

CO2选择性PVAm/(PVA-GO)膜的膜性能见表3 ，包括两种进料组成（40%CO2与10%CO2的混合气体）在不同温度下的数据。实验数据见支持信息（图S1） 。H2选择性碳分子筛膜性能（50%CO2）在不同温度下的数据列于表4 。表3和表4中给出的CO2与H2在特定温度下的渗透率数据，均基于实验结果的线性拟合数据。

对于CO2选择性膜（参见表3）， 当进料气体中含40 vol% CO2的H2时，CO2渗透率随温度升高而降低，H2渗透率随温度升高而增加。这一趋势表明，在相对较高的CO2浓度下，CO2吸附对气体渗透的影响比扩散更为显著，而扩散效应随温度升高而减弱。然而，当进料气体中仅含10 vol%CO2的H2时（ 表3），CO2渗透率和H2渗透率均随温度升高而增加，这意味着在气体通过膜的传输过程中，扩散效应变得更加显著。

需要指出的是， 由于渗透侧水浓度的测量限制，当前实验无法测定膜的水渗透率。因此，我们假设膜中的水渗透率与有利气体通过膜的渗透率相同，该方法改编自文献（He 等人，2021； Lei 等人，2021），即假设水渗透率与H2选择性膜中的H2渗透率以及CO2选择性膜中的CO2渗透率相同。

实验研究中所有气体分离性能结果的标准偏差均低于10% 。因此，表中未列出偏差数据。

表3

CO2选择性PVAm/(PVA-GO)膜的膜性能。

| 温度 (◦ C） | 40体积百分比CO2在H2 中 |  | 10体积百分比CO2在H2 中 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二氧化碳 磁导率 | H2 磁导率 | 二氧化碳 磁导率 | H2 磁导率 |
| 25 | 58.6 | 3.2 | 14.3 | 0.8 |
| 35 | 53.4 | 3.8 | 21.4 | 1.5 |
| 45 | 48.9 | 4.6 | 31.1 | 2.6 |
| 55 | 45 | 5.4 | 44.4 | 4.4 |
| 65 | 41.6 | 6.3 | 62 | 7.3 |
| 75 | 38.7 | 7.3 | 84.8 | 11.7 |

表4

H2 选择性碳分子筛膜的膜性能 ，使用50 vol%H2 在CO2 中进行测试（He 等人， 2021）。

| 温度 (◦ C） | H2通透性（GPU） | CO2通量 (GPU) |
| --- | --- | --- |
| 25 | 27.3 | 0.8 |
| 35 | 34 | 1.1 |
| 45 | 41.9 | 1.3 |
| 55 | 50.8 | 1.5 |
| 65 | 61 | 1.8 |
| 75 | 72.4 | 2.1 |

### 4.2.   工艺优化

#### 4.2.1.   单级膜工艺

在单级膜工艺中，来自暗发酵的原始生物氢流经压缩至1.7巴后直接送入PVAm/(PVA-GO)膜单元。 由于所选促进传输膜的性能随温度变化显著，通过模拟研究了由25 ◦ C至75 ◦ C发酵温度控制的进料温度的影响。通过调整所需膜面积以实现H2损失<10% 。给定温度下获得的H2纯度如图3所示。随着单级操作温度升高，获得的H2纯度降低。这符合预期，因为对于40%CO2的CO2/H2混合物，膜表现出更高的CO2渗透率，但CO2/ H2选择性随温度升高而降低。因此，当追求高纯度时，单级膜的最佳温度确定为25 ◦ C ，此时获得最高H2纯度87 vol%。

在进一步研究H2纯度与H2损失的关系时，采用了25 ◦ C的操作温度。图4展示了单级膜系统中H2损失与H2纯度的关系（吹扫数据集） 以及控制给定H2损失所需的膜面积（蓝色数据集） 。如图所示，H2纯度（截留侧）随H2损失（渗透侧控制） 的降低而下降，且给定H2损失时所需膜面积呈现出与预期相似的趋势。当实现较低H2损失时，通过较小膜面积的H2传输量减少，因此截留侧H2纯度降低。对于较高的H2纯度，必须有更多CO2通过膜渗透，这需要更大的膜面积，从而导致更高的H2损失。因此，H2损失与

图3.单级进料温度对H2纯度的影响（固定H2损失为10%）。

图4.在25 ◦ C 、1.7 bar条件下，H2损失对单级膜工艺中膜面积（蓝线）及H2纯度与H2损失之间权衡（棕线）的影响。

在单级膜系统中，H2纯度达到要求，但生物氢纯化还需再增加一个阶段，才能达到所需的高纯度H2（99.5 vol%）和低H2损失（<10%）。

#### 4.2.2.   两段式膜工艺

由于操作温度显著影响PVAm/(PVA-GO)膜的气体分离性能，这必然进一步影响H2净化过程的资本成本和单位成本。因此，通过工艺模拟和经济性分析，在固定H2损失和H2纯度的前提下，对各膜单元的操作温度进行优化。根据含40 vol% CO2的H2进料气体实验数据，较高的操作温度会导致CO2渗透率降低， 同时选择性也会下降。 由于低CO2渗透率的膜会导致为满足H2纯度要求而增加所需的膜面积，因此需要额外的膜面积来补偿渗透率损失。因此， 由膜模块成本决定的CRC成为操作温度的函数。故可优化膜单元的操作温度， 以最小化H2净化的资本成本和单位成本。

本研究针对设计的两段式CO2选择性膜工艺（标记为情景A），系统分析了操作温度对膜面积、能耗及成本的影响 。设定总氢气损失率为10% 、H2纯度为99.5体积%（干基）为优化目标，仅允许第二阶段温度进行调整。表5详细列出了两段式膜系统中膜单元操作温度优化的方案：在A1方案中，第二阶段温度固定为25 ℃ , 允许第一阶段膜温度变化以优化其温度；而在A2方案中，基于A1方案优化的第一阶段温度将被固定， 以此研究第二阶段膜模块温度变化的影响。

当第一级膜的进料流温度从25 ◦ C升至75 ◦ C时，该工艺可轻松实施，因为

表5

膜单元操作温度优化的场景A。

| 场景 | T, ◦C 第一期 | T, ◦ C 第2 #### 阶段 | Pfeed， bar | H2 纯 度 ，%（ 干基） | H2 损失率，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 A2 | 25 ~ 75 优化 | 25 25 ~ 75 | 1.7 | 99.5 | 10 |

黑暗发酵的发酵温度为25 ◦ C至75 ◦ C（Lee 等，2011）。

当第一级操作温度升高时，第一级膜面积会轻微变化：在55 ◦ C时先减小后增大，而第二级膜面积则显著且近乎线性地增加。 由于膜的CO2渗透率随温度升高而增加，同时CO2/H2选择性降低，因此操作温度对第一级膜单元的膜面积具有显著影响 。不过第一级膜面积还受循环流影响——提高第一级膜单元的操作温度会增加所需的循环流比例，从而增大膜面积。这两种效应叠加后，第一级膜面积随温度呈现轻微的曲线下降趋势，但由于需要更大流量的循环流来满足H2纯度要求和H2损耗，整体能耗仍呈单调上升趋势，如图5(a)和(b)所示。 由于膜单元成本主导了CRC ，因此CRC值达到最小值，H2生产的比成本也呈现相同趋势，如图5 (c)所示。因此，第一阶段进料流的最佳操作温度设定为25 ◦ C ，该温度下纯化H2的比成本为0.266$/Nm3。

在确定第一级最佳进料流温度为25 ◦ C后，通过工艺模拟研究了第二级操作温度的影响，其中第一级温度固定为25 ◦ C ，第二级温度在25~75 ◦ C范围内变化，作为情景A2 。需要指出的是，第二级进料气混合物的组成约为10 vol% CO2in H2 。因此，表3中列出的10 vol% CO2in H2数据集被用于第二级模拟。

图6展示 了第 二 阶段操作温度对膜面积(a) 、 能耗(b) 以及CRC 、 OPEX 、H2净化特定成本(c)的影响。可以看出，第一阶段的膜面积随第二阶段温度升高几乎保持不变，但第二阶段膜面积受温度影响显著，呈现随温度升高而明显下降的趋势，这与第一阶段膜面积随温度升高而增加的趋势相反。使用10 vol%CO2在H2 中和40 vol%CO2在H2 中作为进料时，温度对CO2渗透率的相反影响被认为是导致不同趋势的原因。对于10 vol% CO2在H2中的进料流，CO2渗透率随温度升高而增加； 因此通过膜的CO2流量增加，导致第二阶段渗透侧真空泵和将增大的循环流加压至1bar以与暗发酵出口流混合的压缩机能耗均增加。因此，如图6(b)所示，随着第二级温度的升高，该工艺的功耗也随之增加。如前所述，膜单元和压缩机的成本主导了CRC的运行成本。因此，如图6(c)所示， 由于功耗的增加， 随着第二级温度的升高，CRC成本降低而 OPEX 增加（从0.216×106美元增至0.335×106美元）。

同样地，当第二级操作温度升高时，H2纯化的单位成本也会降低，但可通过平衡CRC和 OPEX 来最小化。基于上述讨论的这些因素，第二级的最佳进料温度被确定为55 ◦ C ， 此时H2 单位纯化成本达到最低值0. 156$/Nm3 。令人惊讶的是，在最佳条件下CO2损失仅为0.67% ，且CO2纯度已接近87 vol%（干基） 。因此，为生物制氢设计的两阶段CO2选择性膜系统具有获得高纯度CO2作为副产品的巨大潜力。情景A1和A2中关于流速、操作温度及H2纯化成本影响的数据详见支持信息中的表S1。

4.2.3.   三段式膜工艺模拟

采用两阶段配置的工艺流程是最常用的多阶段工艺， 因其变量控制的复杂性及额外的

图5.一级进料温度对以下指标的影响：a) 膜面积（橙色线：一级，绿色线：二级），b) 主要设备能耗，以及c) CRC 、 OPEX 和单位成本。

图6.二段进料温度对a)膜面积、b)主要设备能耗、c)循环比、 OPEX 及单位成本的影响。

成本限制了多阶段工艺的应用，除非新增阶段能带来显著效益。不过，作为副产品在第二阶段氢气提纯过程中额外增加一个阶段，可进一步提纯二氧化碳，这在经济和环保层面都具有双重优势——即实现负碳排放。通常而言，二氧化碳捕集工艺需满足二氧化碳储存或利用的规格要求，例如二氧化碳纯度需>90%且捕集率达90% ，而二氧化碳价格取决于其纯度。纯度越高价值越大，因此售价也越高。

为满足二氧化碳捕集规格要求，将第三阶段膜单元引入优化后的两阶段膜工艺流程， 以进一步从第一阶段膜的渗透物流中纯化富集的CO2 。如图7所示，设计了三阶段膜工艺流程。为寻找最具经济效益的工艺设计，研究了新增第三阶段中两种不同类型膜的潜力，即情景B（图4(a)）的CO2选择性膜和情景C（图4(b)）的H2选择性膜。

在情景B的第三级装置中，我们继续使用相同的PVAm/(PVA-GO)膜作为二氧化碳选择性膜。 由于进入第三级膜组件的第一级渗透物流中二氧化碳浓度本就极高，要让大量二氧化碳通过需要较大的膜面积。考虑到该阶段进料中氢气含量极低，采用氢气选择性膜作为第三级膜组件或许是个更优选择——这样既能降低膜面积需求，又能减少氢气的渗透量。

在使用H2选择性膜作为第三级膜的情况下（情景C），通过文献研究比较了多种不同类型的H2选择性膜， 以确定最适用于高效H2/CO2分离的 候 选 膜 （Al-Rowaili  等 人 ，2023；Cardoso  等 人 ，2018； Sazali ， 2020） 。根据文献，钯（Pd）基膜已被广泛研究，并被认为具有高度H2选择性（Atsonios 等人，2014） 。然而，Pd基膜在材料和制造工艺方面成本较高。此外，生物氢纯化所需的低温和低压

使H2难以解离，导致扩散性低，从而分离效率低下。生物反应器中的复杂杂质也可能毒害钯膜。因此，本研究未选择钯膜。碳膜因其高H2/CO2选择性也已被报道（Tseng 等人，2016） 。近期，Dai等人（Dai等人， 2023）和Lei等人（Lei 等人，2021）报道了具有高H2/CO2选择性的H2选择性碳膜，Lei等人还研究了H2纯化工艺。尽管碳膜的制备通常成本较高，但Lei的研究假设膜成本为100美元/平方米，表明H2纯化工艺的单位成 本 相 对 较 低 （Chen  等 人 ，2023； He  等 人 ，2021； Lei  等 人 ， 2021） 。将这些研究与我们的工作进行比较很有意义。因此，本研究选择Lei等人报道的H2选择性纤维素基碳膜作为第三阶段膜单元。

如图7(a)所示，该工艺采用第三级CO2选择性膜单元作为方案B ，其中第一级膜单元(M-1)的截留物流被送入第二级膜单元(M-2)以富集H2作为产物，第二级的渗透物流则循环回M1以确保低H2损失。M-1的渗透侧通过额外压缩机送入第三级膜单元(M-3) ，将压力提升至第三级分离压力。M-3用于在渗透物流中富集CO2作为第二产物， 同时截留物流循环回流以确保低H2损失。方案C的设计则不同（参见图7(b)），其第一级膜单元(M-1)与第二级膜单元(M-2)相同，但需在进入第三级膜单元(M-3)的物流前增设冷凝器(C-1) ， 以去除可能对基于分子筛机制的碳基膜产生负面影响的水分。此外，在M-3的截留侧获得富集的CO2 ，而渗透侧必须循环回M1以避免H2损失。 由于M2截留侧需要高纯度H2且仅含少量CO 2 ，第二阶段产生的CO2驱动力较低；因此，第一阶段用于控制第二阶段进料中CO2的浓度，基于 = 0.5（Mulder 和 Mulder ，1996） 。调整单位（ADJ-1）

图7.采用a)CO2选择性膜（情景B）和b) 采用H2选择性膜作为第三阶段生物氢纯化（情景C）的三阶段膜系统工艺流程图。

实验中采用ADJ-2等试剂分别控制H2纯度和CO2纯度作为调整变量，膜面积则作为目标变量进行调整。 由于碳化处理比聚合物膜需要额外工序，纤维素基碳膜（含材料及组件）的单价设定为100美元/平方米。

膜和安装成本，与（He 等人，2021； Lei 等人，2021） 中给出的数值相同。

为进一步研究在H2纯化过程中同步捕集CO2的可行性，基于两段式系统的最优条件对提出的方案B和C进行了建模。

针对目标H2纯度和H2损失， 以及第三级CO2纯度和CO2损失进行了技术经济分析，如表6所示，第一级和第二级操作温度分别设定为25 ◦ C和55 ◦ C 。 比较了情景B和C的两种不同设计方案，并研究了不同第三级膜材料

和操作温度的影响。

第三阶段的CO2选择性膜（情景B）

通过使用CO2选择性膜作为第三级，采用表3中40 vol% CO2在H2中的数据进行模拟。如图8(a)所示，第三级在不同温度下的总膜面积存在微小差异。根据40 vol%CO2在H2中的数据，CO2渗透率随操作温度升高而降低，H2渗透率则随之增加。因此，为在第三级获得高纯度CO2 ，较低温度更为有利； 由于较低温度（即25 ◦ C）下具有更高的选择性，第三级截留气体中需要循环的气体体积更少，这进而降低了压缩机和真空泵的能耗，如图8(b)所示。

由于功耗主导 OPEX ，通过调节最佳运行温度以最小化单位成本，可优化操作温度（进料流温度） 。图9展示了第三级进料温度对CRC 、 OPEX 及单位成本的影响 。 由于膜面积和功耗的轻微增加 ，CRC 和OPEX 略有上升，因此H2净化的单位成本呈现相同趋势。因此，当第三级在45 ◦ C的最佳温度下运行时（约35-55 ◦ C范围内），净化99.5 vol%H2 （垣10%H2损失）和90 vol% CO2（<1% CO2损失）的最优单位成本为每Nm3净化氢气0. 189美元。此外，若将捕获CO2作为制氢副产品产生的碳

信用收入纳入考量，氢气净化成本可进一步降低。

第三阶段的H2选择性膜（情景C）

通过使用H2选择性膜作为第三阶段，基于表4中给出的数据，应用碳膜来研究温度影响。情景B和C的流量、操作温度以及H2纯化成本等数据汇总于表S2的支持信息中。纤维素基碳膜的一个优势是，其H2/CO2选择性和H2与CO2渗透率均随温度升高而增加。为获得相对较高的CO2纯度（90体积% ，干基）且H2损失和CO2损失较低，对25-75 ◦ C扩展范围内的操作温度进行了分析。如图10(a)所示，第一阶段和第二阶段的膜面积基本保持不变，而第三阶段的膜面积随其操作温度升高略有减小，因为H 2渗透率增加，且获得CO2纯度要求所需的膜面积减少。对于第三级渗透液的大规模循环可能需要更多能量。然而根据模拟结果，总能耗的增加可以忽略不计，因此第三级温度对 OPEX 的影响可以忽略，如图10(b)中CRC 、 OPEX 和比成本曲线所示。CRC随操作温度升高略有下降，导致H2提纯的比成本略有降低。基于这些因素，在75 ◦ C以下，若不计入加热和脱水成本，H2提纯的比成本在0. 173$/Nm3时达到最低值。与使用CO2选择性膜作为第三级膜系统相比，使用H2选择性膜仅能

净化H2的特定成本略低，但当CO2纯度设定为90%时，此情况下的差异仅为<10% 。考虑到使用碳膜时所需的预处理步骤，当目标CO2纯度仅为90%时，将第三阶段膜更换为H2选择性碳膜并无益处。

值得一提的是，当前的生物氢工艺规模相对较小。为了更接近实际工业条件，这些模拟中采用了相对较低的总进料流量（来自暗发酵的气体流）来进行发酵氢纯化。 因此，真空泵的尺寸太小，无法在 CAPEX估算中使用旋转压缩机，所以采用了RS Norway的SMC真空泵（约770美元/件）的售价，基于等式(3)计算 CAPEX 。

### 4.3.   三阶段工艺中二氧化碳纯度的敏感性分析

基于上述优化后的三阶段膜分离系统操作温度，我们以固定氢气纯度（99.5 vol%）、氢气损失率<10% 、二氧化碳损失率<1%为条件（如表6中带星号标注的方案），对不同产品（90-99.95%）的二氧化碳纯度影响进行了灵敏度分析。 由于方案B和C的特定成本差异较小（<10%），需要进一步研究采用二氧化碳选择性膜或氢气选择性膜作为第三阶段膜时，二氧化碳纯度的敏感性。根据初步研究， 由于二氧化碳选择性膜对二氧化碳/氢气的选择性有限，若采用该膜作为第三阶段膜，要实现> 95%的二氧化碳纯度成本过高。因此，我们仅针对第三阶段采用氢气选择性膜（方案C*） 的情况，研究了获取不同纯度二氧化碳作为副产品的技术经济可行性。

图11总结了所需CO2纯度对工艺设计的敏感性。如图11(a)所示，当第三级操作温度从25升至75 ◦ C时，总膜面积略有减小：对于90 vol% CO2纯度从82 600降至79 600 m2 ，对于95 vol%CO2纯度从98 800降至88 300 m 2 。99.5%及以上的高CO2纯度需要更大的膜面积。根据碳膜的气体分离性能（见表4），温度升高会导致气体渗透率和H2/CO2选择性同时增加。因此，提高第三级操作温度会减小第三级膜面积和总膜面积，从而直接降低CRC ，如图11(b)所示。 由于本研究仅考虑 OPEX 对电力和人工成本的影响，且在敏感性分析中不同温度下各浓度的能耗差异较小， OPEX 差异在分析中可忽略。图11(c)显示了H2的特定成本尿素化程度增加以生产高纯度CO2。

## 5.   结论

本研究采用CO2选择性膜（PVAm/(PVA-GO)） 设计了两阶段膜系统，通过暗发酵工艺从生物质中制取高纯度H2作为优质生物燃料。模拟结果显示，使用PVAm/PVA-GO膜进行生物氢提纯具有经济可行性：每生产1Nm 3 生物氢，仅需约0. 156美元即可达到99.5体积%的纯度， 同时将CO2（约87%）作为副产物排出。

为了进一步净化CO2以满足CO2捕获规范的要求CO2

表6

情景B与C的模拟参数。

| 场景 | 膜型 | 第一期 | T ，◦阶段 | C 第 二 | 第三期 | H2纯度，% | H2损失，% | CO2纯度，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B C | CO2-选择性H2选择性 | 25 | 55 |  | 25-75 | 99.5 | <10 | 90 (90-99.5)* |

*用于CO2纯度敏感性研究的数据。

图8.第三阶段进料温度对a)膜面积（CO2选择性）和b)主要设备功耗的影响。

图9.第三阶段（CO2选择性）进料温度对CRC 、 OPEX 和特定成本的影响。

图10.第三阶段（H2选择性）进料温度对a)膜面积和功耗，以及b)生产H2 的CRC 、 OPEX 和单位成本的影响。

图11.CO2纯度对a)膜面积、b) CRC以及c)情景C*中H2生产特定成本的敏感性分析。

为实现碳储存或利用并达成负碳排放目标，研究者在两阶段工艺中引入了第三阶段膜技术，采用CO₂选择性膜单元（情景B）或H₂选择性膜作为第三阶段（情景C和C*），从而以较低成本实现不同纯度CO₂ 的捕集以满足储存或多样化利用需求。在三阶段工艺中，H₂提纯的特定成本可抵消两种产品H₂和CO₂ 的销售收入，且高纯度CO₂ 的售价也有所提升，这将部分抵消生产成本的增加。 由于本研究未包含H₂作为优质燃料及不同应用的高纯度CO₂ 的销售利润，实际利润被低估。

在后续研究中，使用H₂选择性碳膜的预处理步骤成本必须纳入工艺设计与经济分析，当不同纯度CO₂市场价格可得时，应结合CO₂收入进行更详尽的经济分析与现金流测算。采用性能更优的膜材料可降低资本成本，例如使用我们近期报道的具有卓越CO₂/H₂分离性能的H₂选择性碳膜（Dai 等，2023）。

## CRediT作者贡献声明

徐文奇 ：方法论、形式分析、验证、调查、撰写初稿、可视化。阿恩·林德布拉滕 ：撰写、审阅与编辑。萨拉瓦南·贾纳基拉姆 ：撰写、审阅与编辑。卢卡·安萨洛尼 ：撰写、审阅与编辑、资金获取。雷林峰 ：撰写、审阅与编辑。邓丽媛 ：概念化、撰写、审阅与编辑、监督、项目管理、资金获取。

## 利益冲突声明

作者声明，其不存在任何已知的可能影响本文所报告工作的竞争性经济利益或个人关系。

## 数据可用性

数据将根据要求提供。

## 致谢

本研究为挪威研究理事会资助的FaT H2项目（编号：294533） 的一部分。

## 附录A. 补充数据

CO2和H2渗透率的实验数据以及情景A1 、A2 、B和C的模拟和经济数据。本文的补充数据可在https://doi.org/10.1016/j.ces.2023.11在线获取。

9219.

## 参考文献

Al-Rowaili ，F.N. ，Khaled ，M. ，Jamal ，A. ，Zahid ，U. ，2023. 混合基质膜用于H2/二氧化碳气体分离——一项关键性综述。Fuel 333, 126285 。

安萨洛尼，L. ，赵，Y.N. ，仲，B.T. ，拉马苏布拉马尼安，K. ，巴舍蒂，M.G. ，霍，W.S.W. 2015年。含有氨基功能化多壁碳纳米管的促进传输膜用于高压二氧化碳分离。膜科学杂志 490 ，

18-28.

Atsonios ，K.  、 Panopoulos ，K.  、 Doukelis ，A.  、 Koumanakos ，A.  、 Kakaras ，E.  、 Peters ，T. 、van Delft ，Y. ，2014年。《钯膜技术导论》 。《钯膜技术在制氢、碳捕集及其他应用中的原理、能源生产及其他应用》 。爱思唯尔，1-21页。

Bernardo ，G. ，Araujo ，T. ，da Silva Lopes ，T. ，Sousa ，J. ，Mendes ，A. ，2020. 近期氢气提纯膜

技术进展. 国际氢能杂志 45

(12), 7313-7338.

卡多索，S.P. ，阿泽尼亚，I.S. ，林，Z. ，葡萄牙，I. ，罗德里格斯，A.E. ，西尔瓦，C.M. ，2018.

用于氢分离的无机膜。分离纯化评论 47 (3) ，229-266 。

卡特赖特，E.D. ，2021年。《红色警报》——最新IPCC报告警告时间所剩无几

气候变化。气候能源 38 (3) ，11-12 。

Chen ，K.K. ，Han ，Y. ，Tong ，Z.i. ，Gasda ，M. ，Ho ，W.S.W. ，2021. 用于二氧化碳去除和固体氧化物燃料电池燃料利用增强的膜工艺. J. Membr.Sci. 620, 118846.

Chen，D.，Wang，K.，Yuan，Z.，Lin，Z.，Zhang，M.，Li，Y.，Tang，J.，Liang，

Z. ，Li ，Y. ，Chen ，L. ，Li ，L. ，Huang ，X. ，Pan ，S. ，Zhu ，Z. ，Hong ，Z. ，He ，

X.，2023. 提升膜技术 以二氧化碳捕集促进工业脱碳 。 碳捕集科 学 与技术 7， 100117。

Chu，Y.H.，Lindbrathen，A.，Lei，L.F.，He，X.Z.，Hillestad，M.，2019. 数学模型与中空纤维膜从天然气中去除二氧化碳的工艺参数研究. Chem. Eng. Res. Des. 148,45-55.

Czyperek，M.，Zapp，P.，Bouwmeester，H.J.M.，Modigell，M.，Ebert，K.，Voigt，I.， Meulenberg，W. A.，Singheiser，L.，Sto¨ver，D.，Gas        2010年，零排放化石发电厂分离膜：MEM-brain. J. Membr. Sci. 359 (1-2)，149-159。

Dai，Z. ，Deng，J. ，Yu，Q. ，Helberg，R.M.L. ，Janakiram，S. ，Ansaloni，L. ，

Deng ，L. ，2019.生物基纳米复合 TFC 中空纤维膜的制备与评估用于增强CO(2)捕

集. ACS应用材料与界面 11 (11)，10874-10882.

Dai，Z.，Guo，H.，Deng，J.，Deng，L.，Yan，J.，Spontak，R.J.，2023.   由 Tro	ger，s

碱性聚合物开发的具有优异气体分离性能的碳分子筛膜。J. Membr. Sci. 680, 121731。

邓，L.，哈¨gg，M.-B.          2010

process. 利用二氧化碳促进传输膜升级沼气的工艺经济性评估. 国际温室气体控制杂

志 4 (4) ，638-646.

Franz ，J. ，Scherer ，V. ，2010. 二氧化碳和H2选择性聚合物的评估

用于 IGCC 过程中二氧化碳分离的膜。《膜科学杂志》359卷（1-2期）

173-183.

吉米雷，A. ，弗伦佐，L. ，皮罗齐，F. ，特拉布利，E. ，埃斯库迪，R. ，伦斯，P.N.L. ，埃斯波西托，G.

2015年 有机生物质暗发酵生物产氢研究综述

工艺参数与副产物利用。应用能源 144,73-95 。

郭X.M. 、特拉布利E. 、拉特里尔E. 、卡雷H. 、斯泰尔J.-P. 、氢     2010.         通过暗发酵从农业

废弃物中生产：综述。国际氢能期刊 35

(19), 10660-10673.

Ha...gg ，M.-B. ， Deng ，L. ，2015 年 。《气体分离中的膜技术》 ，载于 ：2（编 ），

《膜分离手册：化学、制药、食品与生物技术应用》。CRC出版社，第143-180页。

韩Y 、何W.S.W. ，2020年。聚合物促进转运的最新进展

用于二氧化碳分离和氢气提纯的膜材料。《高分子科学杂志》

58 (18), 2435-2449.

韩Y. 、何W.S.W. ，2021a. 用于H2纯化的辅助转运膜

煤制合成气：一项技术经济分析。膜科学杂志 636, 119549 。

韩，Y. ，霍，W.S.W. ，2021b. 用于二氧化碳分离与捕获的聚合物膜。

J. Membr. Sci. 628, 119244.

何X 、雷L 、戴Z ，2021 。碳膜富集绿色氢气

工艺流程：技术经济可行性与敏感性分析。纯化技术。

276, 119346.

黄立、邢志、庄旭、魏杰、马勇、王斌、姜晓、何晓、邓立

戴Z. ，2022年。用于H2/甲烷分离的聚合物膜及其衍生物：

国际权威期刊。《纯化技术》297卷，121504页。

Janakiram ，S. ，Martin Espejo ，J.L. ，Yu ，X. ，Ansaloni ，L. ，Deng ，L. ，2020. 含氧化石

墨烯纳米片的促进CO传输膜2

分离：二维填料特性的影响。膜科学杂志 616, 118626 。

Lee ，D.-J. ，Show ，K.-Y. ，Su ，A.y. ，2011. 黑色发酵在生物氢生产中的应用：

纯培养。生物资源与技术。102(18) ，8393-8402 。

雷，L. ，林德布拉森，A. ，希尔施塔德，M. ，何，X. ，2021. 碳分子筛膜

用于蒸汽甲烷重整过程中的氢气提纯。《膜科学杂志》

627, 119241.

李，P.Y. ，王，Z. ，郭，Z.H. ，刘，Y.N. ，曹，X.C. ，李，W. ，王，J.X. ，王，S.C. ，

2015.

高效氢气纯化膜的最新进展。膜科学杂志。

Sci. 495, 130-168.

林H 、范·瓦格纳E 、弗里曼B.D. 、托伊L.G. 、古普塔R.P. ，2006 。增塑作用-

采用聚合物膜增强氢气纯化。Science 311 (5761) ，639-642。

Mulder ，M. ，Mulder ，J. ，1996. 膜技术基础原理. 斯普林格科学出版社

和商业媒体。

Nanda ，S. ，Azargohar ，R. ，Dalai ，A.K. ，Kozinski ，J. A. ，2015. 一项评估

木质纤维素生物质在生物精炼中的可持续性。可再生与可持续能源评论。

50, 925-941.

Norahim, N., Yaisanga, P., Faungnawakij, K., Charinpanitkul, T., Klaysom, C., 2018.

近期用于二氧化碳分离与捕获的膜技术进展。化学工程。

技术 41,211-223 。

Pal ，N. ，Agarwal ，M. ，2021. 材料加工与分离机制研究进展

膜向氢分离方向。《国际氢能期刊》46卷53页

27062-27087.

拉菲克，S. ，邓，L. ，哈格，M.-B. ，角色促进转运膜2016. of                                               和

用于高效捕获二氧化碳的复合膜——综述。ChemBioEng Rev. 3

(2), 68-85.

Rivero，J.R.，Nemetz，L.R.，Da Conceicao，M.M.，Lipscomb，G.，Hornbostel，K.，2023.

平板膜模块中气体分离的建模：流道尺寸变化的影响. 碳捕集科学与技术 6, 100093.

Salleh ，W. ，Ismail ，A.F. ，2015. 用于气体分离过程的碳膜：最新进展与未来展望. J. Mem-

br. Sci. Res. 1,2-15。

Sarangi ，P.K. ，Nanda ，S. ，2020. 通过暗发酵生产生物氢。

化学工程与技术 43 (4) ，601-612 。

Sazali ，N. ，2020. 关于使用聚合物膜分离H2/二氧化碳的简要综述。

J. 《先进流体力学与热科学》69卷174-182页。

Sazali ，N. ，Mohamed ，M. A. ，Salleh ，W.N.W. ，2020. 氢气分离用膜：一种

重要综述。国际先进制造技术杂志 107 (3-4) ，1859-1881 。

化工厂成本指数——化工

Tong，Z.，Ho，W.S.W.，2017. 用于二氧化碳分离与捕获的新型空间位阻聚乙烯胺膜J.

Membr. Sci. 543,202-211。

曾，H.-H. ，王，C.-T. ，章，G.-L. ，乌奇蒂尔，P. ，雷兹尼科娃，J. ，塞特尼科娃，K. ，

2016. 通过碳分子筛增强H2/甲烷和H2/二氧化碳的分离

二氧化钛修饰氧化铝载体上的膜：二氧化钛中间体的影响

层制备变量对界面粘附的影响。膜科学杂志 510,391-404 。

Turton ，R. ，Bailie ，R.C. ，Whiting ，W.B. ，Shaeiwitz ，J. A. ，2008. 分析、合成与

化学工艺设计。培生教育。

徐W. 、林德布拉森A. 、贾纳基拉姆S. 、安萨洛尼L. 、邓L. ，2023年。增强型二氧化碳/氢2

GO与PVA-GO嵌入PVAm纳米复合膜的分离效果

J. Membr. Sci. 671, 121397.

杨Y 、韩Y 、庞R 、何W.S.W. ，2020. 含胺膜

用于二氧化碳/氢气分离的功能化多壁碳纳米管膜

（巴塞尔）10,333 。

Younas ，M. ，Shafique ，S. ，Hafeez ，A. ，Javed ，F. ，Rehman ，F. ，2022. 《概述》

氢气生产：现状、潜力与挑战。Fuel 316, 123317 。

赵永新、何文森，2012年。立体位阻效应对固体胺类化合物的影响

用于二氧化碳传输的聚合物膜。《膜科学杂志》415卷，132-138页。

Zhao ，Y. ，Jung ，B.T. ，Ansaloni ，L. ，Ho ，W.W. ，2014. 多壁碳纳米管混合矩阵膜含胺用于高压二氧化碳/氢气分离。

J. Membr. Sci. 459, 233-243.